发明内容

针对上述问题本发明提供了以菱镁矿石为基料的新式燃料及制作方法就良好地解决了这一课题。

本发明是这样实现的：用轻烧粉作粘结剂并加煤粉和水调拌成具有粘性的煤糊状，把粒径为5mm～50mm，最佳粒径为10mm～20mm菱镁矿石小粒料放入煤糊内搅拌，使菱镁矿石小粒料颗粒外面粘覆一层煤衣，用人工或自然的方式将小粒料颗粒外面上的煤衣干燥或凝固后，所形成的菱镁矿石含量60%以上、煤粉含量40%以下(重量比)的集节能型、清洁型、无废渣燃烧型、产品煅烧型于一身的多功能复合型的菱镁矿石粘覆式小粒料燃料。

本发明所具备的优点有：本燃料燃烧后的烧成物是产品-氧化镁，所以构成了集节能型、清洁型、无废渣燃烧型、煅烧产品型等多种功能复合型的新式燃料。