权利要求书

1.以菱镁矿石为主料的新式燃料及制作方法其特征是：用轻烧粉作粘结剂并加煤粉和水调拌成具有粘性的煤糊状，把粒径5mm～50mm(最佳10～20mm)菱镁矿石小粒料放入煤糊内搅拌，菱镁矿石小粒料颗粒外面粘覆一层煤衣，用人工或自然的方式将小粒料颗粒外面上的煤衣干燥或凝固后，所形成菱镁矿石含量60%以上、煤粉含量40%以下(重量比)的集节能型、清洁型、无废渣燃烧型、产品煅烧型于一身的多功能复合型的菱镁矿石粘覆式小粒料燃料。

2、根据权利要求1所说的以菱镁矿石为主料的新式燃料及制作方法：其特征是：粘结剂也包含水玻璃、水泥、粘土、石灰等。