权利要求书

1.加25～45wt%的水、0.05～0.5wt%的结合剂、0.1～0.5wt%的减水剂和0～0.5%的矿化剂混合均匀，再外加0.5～2wt%的发泡剂所制成的泡沫，搅拌均匀后浇注成型，自然干燥，低温烘烤，在1300～1550℃的条件下烧成，保温2.5～12小时。

2.根据权利要求1所述的镁橄榄石轻质砖的制备方法，其特征在于所述的镁橄榄石生料的粒径小于200目。

3.根据权利要求1所述的镁橄榄石轻质砖的制备方法，其特征在于所述的氧化镁为轻烧氧化镁、烧结镁砂、电熔镁砂中的一种，粒径均小于180目。

4.根据权利要求1所述的镁橄榄石轻质砖的制备方法，其特征在于所述的结合剂为羧甲基纤维素、硅溶胶、酚醛树脂中的一种。

5.根据权利要求1所述的镁橄榄石轻质砖的制备方法，其特征在于所述的减水剂为三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、木质素磺酸钠中的一种以上。

6.根据权利要求1所述的镁橄榄石轻质砖的制备方法，其特征在于所述的矿化剂或MgCl2或为NH4OH。

7.根据权利要求1～6项中任一项所述的镁橄榄石轻质砖的制备方法所制备的镁橄榄石轻质砖。