权利要求书

一种水镁石无机阻燃剂的制备方法，其特征在于，包括以下步骤： (1)称取一定重量的水镁石矿粉，加水和分散剂调浆，打浆至超细磨中，研磨至矿浆平均粒径D50=1～5μm后，放浆至搅拌桶，加水调浆至浓度为30%～50%(质量分数);

(2)按水镁石矿粉重量0.4%～0.8%的KH-550硅烷偶联剂加入到搅拌桶中，搅拌反应30～120分钟，反应完全后对矿浆进行过滤;

(3)进行干燥改性，在干燥机温度为100～180℃的区间加入钛酸酯偶联剂和硬脂酸，其中钛酸酯偶联剂用量为水镁石矿粉重量的0.3%～1.0%，硬脂酸用量为水镁石矿粉重量的0.8%～1.5%。

根据权利要求1所述的一种水镁石无机阻燃剂的制备方法，其特征在于，所述步骤(2)中过滤矿浆后，还对矿浆进行洗涤。

根据权利要求1或2所述的一种水镁石无机阻燃剂的制备方法，其特征在于，所述的钛酸酯偶联剂为钛酸酯偶联剂TMC-TTS、钛酸酯偶联剂HC-131、钛酸酯偶联剂L-4。

根据权利要求1或2所述的一种水镁石无机阻燃剂的制备方法，其特征在于，所述的分散剂为六偏磷酸钠。

根据权利要求1或2所述的一种水镁石无机阻燃剂的制备方法，其特征在于，所述的水镁石矿粉氧化镁含量大于65%。