权利要求说明书

一种人造镁橄榄石砂，其特征在于，制备方法如下： 1)按MgO/SiO2的摩尔比为2：1取混合物料，破碎后在混合机中混均;

2)混炼：取上述含有MgO和SiO2的混合物料92~94份，然后加入纸浆废液6~8份，混合4~6分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为90~110℃的干燥窖中干燥45~50小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1500~1700℃，烧结时间为3~5小时;

6)最后破碎、粉磨制得镁橄榄石砂。

如权利要求1所述的一种人造镁橄榄石砂，其特征在于：所述步骤1)中含有MgO和SiO2的混合物料为菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石的两种或两种以上的混合。

一种制备镁橄榄石砖的方法，其特征在于，制备方法步骤：

1)取权利要求1或2所述的镁橄榄石砂进行筛分，分别制得粒度为1mm~3mm的颗粒，粒度为0.074mm~1mm的颗粒和粒度为0~0.074mm的细粉;

2)按如下重量份配比取料，粒度为1mm~3mm的镁橄榄石砂颗粒58~62份，粒度为0.074mm~1mm的镁橄榄石砂颗粒8~12份，粒度为0~0.074mm的镁橄榄石砂细粉28~32份，纸浆废液3~5份，然后将上述取料混合4~6分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为90~110℃的干燥窖中干燥45~50小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1500~1700℃，烧结时间为3~5小时。