发明内容

本发明的目的是提供一种能充分利用菱镁矿资源，生产出质量高，成本低的以菱镁矿为原料生产氢氧化镁和轻质氧化镁的方法。

本发明的技术方案是以如下方式完成的，它是将传统的碳化法和酸解法制镁工艺进行有效地结合，其特征在于：①以菱镁矿为原料放在传统的碳化窑炉里煅烧成氧化镁；②将上述氧化镁放在磨机上，一边粉碎一边加入净水磨制成浆料；③把上述浆料放进碳化塔用煅烧时窑炉里的二氧化碳气体经空压机和管道进入碳化塔，使浆料碳化还原成碳酸镁；④将上述碳酸镁经过沉淀、过滤后放入浓度为98°的酸溶液中，酸解成可溶性氢氧化

镁后再在混合酸溶液中加入重量比为2-3‰氧化剂使其发生反应，反应后上述溶液中的亚铁被氧化成氢氧化铁；⑤过滤除去氢氧化铁等杂质后将上述溶液中再加入可溶性氢氧化镁，并同时加入浓度为25-28％的氨盐水，使其进行稀释热解1.5小时左右，以溶液中生成的氢氧化镁沉淀下去，溶液内不再发生反应为止；⑥将沉淀地氢氧化镁进行压滤后，放在350℃以下的炉中轻烧或烘干，制成轻质氧化镁或氢氧化镁。

本发明有效合理地利用了传统的碳化法和酸解法制镁工艺，以菱镁矿为原料，不受矿石中镁含量的严格限制，一般均能生产出符合要求的镁化合物-轻质氧化镁和氢氧化镁。这种方法，不但提高了菱镁矿的资源利用率，也保证了产品的质量，具有节能降耗，不污染环境的优点。