具体实施方式

实施例1

取含有镁的某盐湖卤水，其组成见表1中的样本 L-1-1，将L-1-1和煤炉的燃烧尾气通入密闭吸收塔进行反应，反应时加入氨水使PH值等于或大于5，控制温度为0，压力为4Mpa，反应时间为1小时，然后将塔内产物固液分离，经分析，白色沉淀以碳酸镁为主要成分，通过洗涤烘干，得碳酸镁产品，其碳酸镁含量为96％。

实施例2

取镁锂质量比3的某盐湖卤水，其组成见表1中的样本L-2-1，将L-2-1通入密闭反应釜，再通入二氧化碳，加入氨水使PH值等于或大于5，控制温度为-80，压力为0.1 Mpa，将镁锂同时沉淀出来，生成以碳酸镁和碳酸锂的混合盐为主要成分的沉淀，沉淀组成见表1中的样本S-2-1。

将沉淀S-2-1加水配成浓度30％的矿浆，置于浮选机中搅拌30min，按60g/每吨混合盐加入捕收剂脂肪胺溶液，40g/每吨混合盐加入起泡剂碳原子数为4-11的混合醇，20g/每吨混合盐加入抑制剂六偏磷酸钠，进行两次浮选，得到含碳酸锂为35％的精矿，其富集效应明显。

实施例3

以实施例2为基础，将沉淀S-2-1加水配成浓度70％的矿浆，置于浮选机中搅拌40min，按380g/每吨混合盐加入捕收剂脂肪胺溶液，400g/每吨混合盐加入起泡剂碳原子数为4-11的混合醇， 400g/每吨混合盐加入抑制剂六偏磷酸钠，进行两次浮选，得到含碳酸锂为61％的精矿。

实施例4

以实施例2为基础，将沉淀S-2-1加水配成浓度50％的矿浆，置于浮选机中搅拌35min，按80g/每吨矿浆加入捕收剂脂肪胺溶液，70g/每吨混合盐加入起泡剂碳原子数为4-11的混合醇，140g/每吨混合盐加入抑制剂六偏磷酸钠，进行两次浮选，得到含碳酸锂为73％的精矿。

实施例5

取镁锂质量比3的某盐湖卤水，其组成见表1中的样本L-2-1，将L-2-1通入密闭反应釜，再通入二氧化碳，加入氨水使PH值等于或大于5，控制温度为70，压力为10 Mpa，将镁锂同时沉淀出来，生成以碳酸镁和碳酸锂的混合盐为主要成分的沉淀S-3-1。将沉淀S-3-1加水配成浓度70％的矿浆，置于浮选机中搅拌30min，按60g-200g/每吨混合盐加入捕收剂油酸，并加入甲醇、乙醇1：1的混合物40g/每吨混合盐，一次浮选，得到含碳酸锂32％的碳酸锂尾矿，其富集效应明显。

实施例6

以实施例5为基础，将沉淀S-3-1加水配成浓度30％的矿浆，置于浮选机中搅拌35min，按600g-1200g/每吨矿加入捕收剂油酸，并加入甲醇、乙醇1：1的混合物400g/每吨混合盐，一次浮选，得到含碳酸锂60％的碳酸锂尾矿。

实施例7

以实施例5为基础，将沉淀S-3-1加水配成浓度50％的矿浆，置于浮选机中搅拌40min，按200g-600g/每吨矿加入捕收剂油酸，并加入甲醇、乙醇1：1的混合物200g/每吨混合盐，一次浮选，得到含碳酸锂63％的碳酸锂尾矿。

实施例8

取成分如表1中样本4-L-1的卤水，卤水中含镁量低于0.5％，将卤水通入反应釜，通入大量的含二氧化碳气体，加入PH控制剂保持PH>5,温度控制为-10，压力为1 Mpa，反应可以生成纯度为91％的碳酸锂。

实施例9

取含有镁的某盐湖卤水，其组成见表1中的样本L-5-1，将L-5-1通入吸收塔，控制条  件，温度为200，压力为0.5Mpa，在塔内反应，反应一段时间后，将塔内产物固液分离，经分析，白色沉淀以碳酸镁为主要成分，通过洗涤烘干，得碳酸镁产品。

实施例10

取含有镁的某卤水，其组成见表1中的样本L-5-1，将L-5-1通入吸收塔，加入PH控制剂使PH>5，温度为100，压力为5Mpa，在塔内反应，反应一段时间后，将塔内产物固液分离，经分析，白色沉淀以碳酸镁为主要成分，通过洗涤烘干，得碳酸镁产品。

表1