发明内容

本发明的目的是要提供一种能够实现大规模连续生产，通过耐材电弧炉得到高纯度

镁橄榄石的方法。

本发明的目的是这样实现的：一种高纯电熔镁橄榄石的制备方法，将蛇纹石或橄榄

石原矿与助剂混合后送入电弧熔炼炉群中，助剂的添加量为原矿质量数的3％-12％，引弧升温至1900-2600℃，保温约2-3小时后将溶液倾入多个水冷结晶包进行冷却，经过结晶包结晶后得到高纯电熔镁橄榄石。

所述的助剂菱镁矿、轻烧镁和镁砂的混合物，以重份计：菱镁矿：轻烧镁：镁砂为

3：2：1，所述的助剂粒度小于20mm。

所述的蛇纹石或橄榄石原矿粒度小于30mm。

在制备过程中采用三维行车复线完成盛料、送料、结晶包翻包过程。

电弧熔炼炉群采用多个电弧熔炼炉并联而成。

本发明提供的高纯电熔镁橄榄石的制备方法，采用电弧熔炼炉完成炉炼过程，可得

到1900-2600℃的炉温，熔炼效果好；通过采用三维行车复线完成盛料、送料、结晶包翻包过程，可实现自动倾覆，循环熔炼，结晶、翻包工位容易调整，方便，实现大规模工业化生产，每天可熔炼镁橄榄石120-200吨；采用多个电弧熔炼炉并联而成的电弧熔炼炉群以及多个冷水结晶包可实现连续生产，节省溶液倾倒时间，同时减少产品后续分选、加工难度。

通过本方法得到的镁橄榄石，正硅酸镁(Mg2SiO4)主晶相占产品总质量的96.5％-99.1％；∑Fe2O3小于0.5％；Al2O3小于0.9；CaO小于0.7；TiO小于0.06％；烧失量LOI小于0.2％。