权利要求书

1、一种高纯电熔镁橄榄石的制备方法，其特征在于：蛇纹石或橄榄石原矿与助剂

混合后送入耐材电弧熔炼炉群中，助剂的添加量为原矿质量数的3％-12％，引弧升温至

1900-2600℃，保温约2-3小时后将溶液倾入多个水冷结晶包进行冷却，经过结晶包结晶

后得到高纯电熔镁橄榄石。

2、根据权利要求1所述的高纯电熔镁橄榄石的制备方法，其特征在于：所述的助

剂菱镁矿、轻烧镁和镁砂的混合物，以重份计：菱镁矿：轻烧镁：镁砂为3：2：1

3、根据权利要求1或2所述的高纯电熔镁橄榄石的制备方法，其特征在于：所述

的助剂粒度小于20mm。

4、根据权利要求1所述的高纯电熔镁橄榄石的制备方法，其特征在于：所述的蛇

纹石或橄榄石原矿粒度小于30mm。

5、根据权利要求1所述的高纯电熔镁橄榄石的制备方法，其特征在于：在制备过

程中采用三维行车复线完成盛料、送料、结晶包翻包过程。

6、根据权利要求1所述的高纯电熔镁橄榄石的制备方法，其特征在于：电弧熔炼

炉群采用多个耐材电弧熔炼炉并联而成。