技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种碳酸镁的生产方法，特别是一种以菱镁矿碳化法生产碳酸镁的

方法。

背景技术

镁盐生产原料大致有两类，一类是海水或湖水中的苦卤，另一类是矿物原料，主要是白云石和菱镁矿，白云石主要含40％左右的碳酸镁和50％左右的碳酸钙；菱镁矿中含碳酸镁90％左右。现行的碳酸镁生产方法有三种：纯碱法、碳铵法、碳化法。参考《镁盐技术资料》第八次全国镁盐技术信息交流会论文汇编，1995年10月印，化工部无机盐信息站提供的公开出版物17-21页记载了陈思聪先生著《碳化法制取氧化镁新工艺实验研究》，以白云石为原料经消化、二次碳化、挤压分离、热解、分离、脱水制得碳酸镁，碳酸镁经锻烧制取氧化镁。白云石碳化法生产碳酸镁是目前通常使用的方法。但是用白云石为原料，其碳酸镁最高在百分之四十二，其余为碳酸钙，生产过程中钙、镁分离麻烦，一次难以分离彻底，镁中含钙不易达到高档产品，付产品钙产值低，又含有镁，不受欢迎，因此使用白云石为原料，耗

能多、成本高。而使用菱镁矿为原料采用碳化法生产碳酸钙，因菱镁矿不易消化，而至今未形成碳化法生产工艺。