权利要求书

1、菱镁矿碳化法生产碳酸镁，以菱镁矿为原料，经下述工艺步骤制造碳酸镁：

煅烧：将原料与煤混合煅烧，主反应式：

消化：将煅烧后的物料粉碎，加水搅拌制成悬浮液，主反应式：

碳化：将消化后的悬浮液，稀释后打入碳化塔内对流碳化，碳化使用的二氧化

碳为煅烧菱镁矿的窑气净化所得，主反应式：

液固分离：将碳酸氢镁溶液中的固体杂质清除；

热解：将除杂质后的碳酸氢镁溶液在80-100℃温度条件下热解，反应式：

固液分离：将热解后的碳酸镁从液体中分离出来干燥，获得碳酸镁产品，废水

返回消化工序；

其特征是：消化时使用的物料粒度控制在200-300目。

2、根据权利要求1所述的菱镁矿碳化法生产碳酸镁，其特征是：控制消化温

度在60℃±10范围内。

3、根据权利要求1或2所述的菱镁矿碳化法生产碳酸镁，其特征是：将制得

的碳酸镁在800-900℃温度下煅烧得到氧化镁，反应式：

所得二氧化碳返回碳化工序使用。