权利要求书

1、一种镁铬砂的技术配方，其特征在于化学组成及其间重量比是，

氧化镁(MgO)       70～80

三氧化二铬(Cr2O3) 3～8

三氧化二铁(Fe2O3) 4～10

氧化钙(CaO)       2～6

二氧化硅(SiO2) 4.0～5.5

其颗粒度及粒级配比一重量比是，

3～5毫米      40～55

1～3毫米      20～45

0.088～1毫米  10～20

≤0.088毫米   ＜5

2、根据权利要求1所述的镁铬砂的技术配方，其特征在于各组成成份重量比的最佳值是，

氧化镁（MgO）  75～78

三氧化二铬（Cr2O3） 4～6

三氧化二铁（Fe2O3） 5～7

氧化钙（CaO）  3～5

二氧化硅（SiO2） ≤5.0

其各种颗粒度级配比的最佳值是，

3～5毫米  45～50

1～3毫米  25～30

0.088～1毫米  10～15

≤0.088毫米  ＜5

3、根据权利要求1所述的镁铬砂技术配方，其特征是氧化镁中2/3为重烧镁砂，1/3为轻烧镁砂。