技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种水泥混凝土材料，具体涉及一种天然水镁石纤维增强水泥混凝土材料。背景技术

水泥混凝土是一脆性材料。它抗拉能力小，抗弯强度低，变形性能差，无法抑制裂纹的萌生和扩展。一旦过载，混凝土就会出现断裂。尤其是高强混凝土和高标号高性能混凝土，脆性更大。因此，提高水泥混凝土的抗弯强度和韧性以延长混凝土的使用寿命，是水泥混凝土材料的一个非常重要的研究方向。

在混凝土成分中引入增强纤维制成纤维混凝土复合材料是改善混凝土韧性、提高混凝土抗弯强度的有效措施之一。它可以体现混凝土抗压强度高的特点，同时发挥纤维抗拉强度高的长处，还利用纤维在混凝土承载中的脱粘、拔出、桥接、载荷传递等作用，增加混凝土承载中吸收能量的能力，从而大大增加混凝土的抗裂性、韧性以及抗渗性、抗冲击性和疲劳强度。目前在工程中用到的纤维混凝土主要有：钢纤维混凝土、玻璃纤维混凝土、以及合成有机纤维混凝土。这些纤维混凝土都无一例外地因为其中所用的增强纤维造价高昂而影响其广泛应用。另外，钢纤维在施工及应用中还存在磨损设备以及容易引起电化学腐蚀等问题。而玻璃纤维在硅酸盐水泥混凝土工程中使用的耐久性仍然存在问题。合成有机纤维用于混凝土增强的主要是聚丙烯纤维，这种纤维本身是疏水性材料，纤维与混凝土之间的界面结合力很小，因而影响其在混凝土中增强增韧作用的发挥。因此，探索和研究具有较好的增强增韧作用，在硅酸盐水泥混凝土中具有较好的界面结合作用和相容性，且施工便利，经济可行的纤维增强材料，对于改善水泥混凝土材料的性能，具有一定的现实意义。

水镁石纤维是一种对人体无害的天然矿物纤维。与一般纤维材料相比，具有中等强度和很强的抗碱性，与水泥具有很好的结合强度。目前，国内已有将水镁石纤维用作轻质空心隔墙条板、水泥板、瓦、水泥砂浆、硅酸钙及微孔硅酸钙隔热材料中地增强材料，所用的水镁石纤维都是等级为五级以上的造价高的长纤维。而将水镁石纤维尤其是等级为6级以下的短纤维用于增强水泥混凝土，制成水镁石短纤维增强水泥混凝土承重材料，在国内外还没有报道过。