发明内容

本发明的目的之一在于提供一种水镁石纤维增强水泥混凝土材料，其成本低、施工工艺性好、纤维与混凝土相容性好。

本发明的另一目的在于提供一种水镁石纤维与其它常用纤维混合增强的水泥混凝土材料，制作成本低，增强效果好。

本发明是通过以下技术方案实现的：一种水镁石纤维增强水泥混凝土材料，向水泥混凝土中加入水镁石纤维，水镁石纤维体积用量为水泥混凝土体积的0.1％-2％；同时，加入混凝土减水剂，加入量为水泥混凝土中水泥质量的0.2％-2.0％。

水镁石纤维体积用量为水泥混凝土体积的0.5％-1.0％；同时，加入混凝土减水剂，加入量为水泥混凝土中水泥质量的0.3％-1.5％。

水泥混凝土减水剂是指萘系减水剂或氨基磺酸盐减水剂或三聚氰铵减水剂，以及用作混凝土减水剂的其他阴离子型表面活性剂。

水镁石纤维等级为7级。

另一种水镁石纤维增强水泥混凝土材料，向水泥混凝土中加入的纤维为水镁石纤维与常用纤维钢纤维、聚丙烯纤维、硅灰石纤维中的一种或几种纤维的混合物，同时，加入混凝土减水剂，加入量为水泥混凝土中水泥质量的0.2％-2.0％。

水镁石纤维与其它常用纤维的体积用量比为水镁石纤维：其它常用纤维为0.1％-1.0％∶0.1％-0.8％。水镁石纤维与其它常用纤维的体积用量比为水镁石纤维：其它常用纤维为0.2％-0.5％∶0.2％-0.5％。

水泥混凝土减水剂是指萘系减水剂或氨基磺酸盐减水剂或三聚氰铵减水剂，以及用作混凝土减水剂的其他阴离子型表面活性剂，都可以应用于本发明。

本发明采用水镁石纤维的等级为7级的短纤维，不仅造价更低，而且纤维更容易分散于水泥混凝土中。可以避免长纤维应用中出现的纤维缠结、打团和分散不匀以及由于长纤维吸水量大而导致混凝土塌落度损失过大等问题。

水镁石纤维也可以与其它常用纤维钢纤维、聚丙烯纤维、硅灰石纤维中的一种或几种纤维混合使用，其增强效果好。水泥混凝土减水剂是本发明的重量成分。它们不仅可以减少水泥混凝土的用水量，提高混凝土的流动性、密度和强度，而且对水镁石纤维有重要的松解和分散作用。由于水镁石纤维是一种天然产出的矿物纤维，尽管在矿山加工中已经经过机械松解，但仍呈束状聚集体形态。只有充分松解，才可以有效发挥增强作用。水泥混凝土减水剂正好可以发挥化学松解水镁石纤维的作用。