具体实施方式

实施例一

本发明的组分包括有高纯镁砂、锆英砂，其重量百分比为：高纯镁砂70％，锆英砂30％，进一步的锆英砂中的两组组分的重量百分比为：二氧化锆大于65％，二氧化硅大于33％。

所述的高纯镁砂中的氧化镁含量占其总重量的97％以上。

本发明按以下工艺步骤进行：先将高纯镁砂、锆英砂按比例备料，然后投入助磨剂研磨，助磨剂的重量为上述两种主料的0.01％；将物料研磨至细度为0.1μm；然后将其置入成球机内，并加入结合剂和料水，料水加入量为物料重量的10％；在成球机内加工成直径为15mm的球坯，且球坯的密度为1.5g/cm3；最后烘干后经过高温竖窑在1700℃的条件下煅烧12小时成型。

所述的助磨剂为三乙醇胺、乙二醇、多聚磷酸钠、硬脂酸的一种或几种混合物。

所述的结合剂为黄糊精或木质黄酸钙。

实施例二

本发明的组分包括有高纯镁砂、锆英砂，其重量百分比为：高纯镁砂90％，锆英砂10％，进一步的锆英砂中的两组组分的重量百分比为：二氧化锆大于65％，二氧化硅大于33％。

所述的高纯镁砂中的氧化镁含量占其总重量的97％以上。

本发明按以下工艺步骤进行：先将高纯镁砂、锆英砂按比例备料，然后投入助磨剂研磨，助磨剂的重量为上述两种主料的0.5％；将物料研磨至细度为10μm；然后将其置入成球机内，并加入结合剂和料水，料水加入量为物料重量的25％；在成球机内加工成直径为35mm的球坯，且球坯的密度为2.5g/cm3；最后烘干后经过高温竖窑在1900℃的条件下煅烧20小时成型。

所述的助磨剂为三乙醇胺、乙二醇、多聚磷酸钠、硬脂酸的一种或几种混合物。

所述的结合剂为黄糊精或木质黄酸钙。

实施例三

本发明的组分包括有高纯镁砂、锆英砂，其重量百分比为：高纯镁砂80％，锆英砂20％，进一步的锆英砂中的两组组分的重量百分比为：二氧化锆大于65％，二氧化硅大于33％。

所述的高纯镁砂中的氧化镁含量占其总重量的97％以上。

本发明按以下工艺步骤进行：先将高纯镁砂、锆英砂按比例备料，然后投入助磨剂研磨，助磨剂的重量为上述两种主料的0.2％；将物料研磨至细度为5μm；然后将其置入成球机内，并加入结合剂和料水，料水加入量为物料重量的15％；在成球机内加工成直径为25mm的球坯，且球坯的密度为2g/cm3；最后烘干后经过高温竖窑在1800℃的条件下煅烧16小时成型。

所述的助磨剂为三乙醇胺、乙二醇、多聚磷酸钠、硬脂酸的一种或几种混合物。

所述的结合剂为黄糊精或木质黄酸钙。