具体实施方式

下面以青海某硫酸镁亚型含锂氯化镁饱和卤水为原料，通过具体实施例对本发明制备碳酸锂的方法做进一步的说明。

将含锂原始盐湖卤水通过太阳能盐田日晒蒸发浓缩，得到氯化镁饱和的富锂卤水。含锂氯化镁饱和卤水的组成(mol/L)：Li 0.2700，Mg 4.00，Na 0.02，K 0.01，Cl 8.00，SO42-0.20，H3BO3 0.20。

实施例一

(1)氯化镁饱和卤水的精制

将来自盐田储卤池的饱和氯化镁富锂卤水，用盐酸调整其酸碱度，使卤水PH值处于2～5之间，然后根据卤水中的钙含量加入相应剂量的硫酸盐及相应剂量的钡盐，常温下搅拌30～90min，搅拌完成料浆过滤分离，除去卤水中的硼、钙、硫酸根，得到低硼、低钙、低硫的精制卤水作为锂萃取的原料液，进入下一工序，固相用于提硼工序进行提硼。

(2)精制后原料卤水的酸碱度调整

将上述精制卤水打入搅拌器，加入浓度为15％的氢氧化钠溶液，在常温下搅拌3～9min；然后用盐酸溶液调整PH值，使其处于2～5之间，作为萃取锂的原料液；

(3)锂的萃取

将步骤(2)得到的原料液与有机萃取体系TBP-CON-KS+FeCl3以1∶1.5的体积比进行3级萃取，单级萃取时间10min。萃余水相用氢氧化钠溶液常温中和，使其酸碱度达到中性，排入储池存放。负载有机相进入反萃取工序进行反萃取操作。

TBP-CON-KS+FeCl3萃取体系中各组分的质量百分比如下：TBP(磷酸三丁脂)30％，CON(C原子数为4的酰胺)30％，KS(200#煤油)35％，FeCl35％。

(4)有机相的反萃取、反萃水相脱镁

用5M浓盐酸为反萃取剂，控制有机相与反萃取剂的体积比在20∶1，将上述负载有机相于常温进行二级反萃取，单级反萃取时间为10min。有机相返回到萃取工序循环使用，反萃取水相用氢氧化钠调整其酸碱度，使PH值处于5～8之间，镁以镁难溶盐以沉淀方式析出，并过滤分离除去，滤液进入碳酸锂沉淀工序。

(5)反萃液碳酸锂的制取

上述除镁后的滤液缓缓加入到温度为70℃、质量浓度为20％的碳酸钠溶液中，搅拌，是其中的锂转化沉淀：控制搅拌速度在100转/min，转化时间为10h。转化沉淀完成料浆保温过滤，滤饼用温度为80℃的热水洗涤5次，洗涤后滤饼在200℃干燥至含水量≤0.1％，即得工业级碳酸锂产品。

经检测，碳酸锂产品中碳酸锂含量≥99.00％。锂的总收率≥70％。

实施例二、

(1)氯化镁饱和卤水的精制

将来自盐田储卤池的饱和氯化镁富锂卤水，用盐酸调整其酸碱度，使卤水PH值处于2～5之间，然后根据卤水中的钙含量加入相应剂量的硫酸盐及相应剂量的钡盐，常温下搅拌30～90min，搅拌完成料浆过滤分离，除去卤水中的硼、钙、硫酸根，得到低硼、低钙、低硫的精制卤水作为锂萃取的原料液，进入下一工序，固相用于提硼工序进行提硼。

(2)精制后原料卤水的酸碱度调整

将上述精制卤水打入搅拌器，加入浓度为20％的氢氧化钠溶液，在常温下搅拌3～9min；然后用盐酸溶液调整PH值，使其处于2～5之间，作为萃取锂的原料液；

(3)锂的萃取

将步骤(2)得到的原料液与有机萃取体系TBP-CON-KS+FeCl3以1∶2.0的体积比进行4级萃取，单级萃取时间5min。萃余水相用质量浓度20％的氢氧化钠溶液常温中和，使其酸碱度达到中性，排入储池存放。负载有机相进入反萃取工序进行反萃取操作。

TBP-CON-KS+FeCl3萃取体系中各组分的质量百分比如下：TBP(磷酸三丁脂)20％，CON(C原子数为6的酰胺)30％，KS(磺化煤油)45％，FeCl3为5％。

(4)有机相的反萃取、反萃水相脱镁

将上述负载有机相用7M浓盐酸，以相比(O/A)30∶1比例常温进行二级反萃取，单级反萃取时间为5min。有机相返回到萃取工序循环使用，反萃取水相用质量浓度20％的溶液调整其酸碱度，使PH值处于5～8之间，镁以镁难溶盐以沉淀方式析出，并过滤分离除去，滤液进入碳酸锂沉淀工序。

(5)反萃液碳酸锂的制取

上述除镁后的滤液缓缓加入到温度为80℃、质量浓度为20％的碳酸钠溶液中，搅拌，是其中的锂转化沉淀：控制搅拌速度在800转/min，转化时间为10h。转化沉淀完成料浆保温过滤，滤饼用温度为80℃的热水洗涤3次，洗涤后滤饼在200℃干燥至含水量≤0.1％，即得工业级碳酸锂产品。

经检测，碳酸锂产品中碳酸锂含量≥99.00％。锂的总收率≥70％。

实施例三

(1)氯化镁饱和卤水的精制

将来自盐田储卤池的饱和氯化镁富锂卤水，用盐酸调整其酸碱度，使卤水PH值处于2～5之间，然后根据卤水中的钙含量加入相应剂量的硫酸盐及相应剂量的钡盐，常温下搅拌30～90min，搅拌完成料浆过滤分离，除去卤水中的硼、钙、硫酸根，得到低硼、低钙、低硫的精制卤水作为锂萃取的原料液，进入下一工序，固相用于提硼工序进行提硼。

(2)精制后原料卤水的酸碱度调整

将上述精制卤水打入搅拌器，加入浓度为15％的氢氧化钠溶液，在常温下搅拌3～9min；然后用盐酸溶液调整PH值，使其处于2～5之间，作为萃取锂的原料液；

(3)锂的萃取

将步骤(2)得到的原料液与有机萃取体系TBP-CON-KS+FeCl3以1∶3.0的体积比进行4级萃取，单级萃取时间3～10min。萃余水相用质量浓度20％的氢氧化钠溶液常温中和，使其酸碱度达到中性，排入储池存放。负载有机相进入反萃取工序进行反萃取操作。

TBP-CON-KS+FeCl3萃取体系中各组分的质量百分比如下：TBP(磷酸三丁脂)30％，CON(C原子数为3的酰胺)20％，KS(普通煤油)48％，FeCl3为2％。

(4)有机相的反萃取、反萃水相脱镁

将上述负载有机相用3M浓盐酸，以相比(O/A)40∶1比例常温二级萃取萃取，单级反萃取时间为5min。有机相返回到萃取工序循环使用，反萃取水相用质量浓度15～20％的氢氧化钠溶液调整其酸碱度，使PH值处于5～8之间，镁以镁难溶盐以沉淀方式析出，并过滤分离除去，滤液进入碳酸锂沉淀工序。

(5)反萃液碳酸锂的制取

上述除镁后的滤液缓缓加入到温度为100℃、质量浓度为18％的碳酸钠溶液中，搅拌，是其中的锂转化沉淀：控制搅拌速度在50转/min，转化时间为10h。转化沉淀完成料浆保温过滤，滤饼用温度为80℃的热水洗涤3～5次，洗涤后滤饼在200℃干燥至含水量≤0.1％，即得工业级碳酸锂产品。

经检测，碳酸锂产品中碳酸锂含量≥99.00％。锂的总收率≥70％。