具体实施方式

实施例一：参见图1，为本实用新型产品的结构示意图，图中1为镁砂，2为聚乙烯层。加工时将聚乙烯加热熔化后，用喷枪将聚乙烯熔液喷射到镁砂颗粒上，冷却后颗粒表面可形成一层厚度约0.05～0.2mm的隔离层，从而可将镁砂与水分有效隔离。

所用镁砂可为高纯镁砂、中档镁砂或电熔镁砂，镁砂颗粒直径为1～8mm，镁砂形状可为球形、近似球形、椭球形、近似椭球形或者其他不规则形状。

实施例二：参见图1，为本实用新型产品的结构示意图，图中1为镁钙砂，2为聚乙烯层。加工时将聚乙烯加热熔化后，用喷枪将聚乙烯熔液喷射到镁钙砂颗粒表面，冷却后颗粒表面形成一层厚度约为0.05～0.2mm的隔离层，从而可将镁钙砂与水分有效隔离。

镁钙砂颗粒直径为1～8mm，形状为球形、近似球形、椭球形、近似椭球形或者其他不规则形状。

实施例三：参见图1，为本实用新型产品的结构示意图，图中1为镁钙砂，2为聚乙烯层。加工时将聚乙烯加热熔化后，用喷枪将聚乙烯熔液喷射到镁钙砂颗粒表面，冷却后颗粒表面可形成一层厚度约为0.1mm的隔离层。

镁钙砂颗粒直径为5mm，形状为近似球形。

实施例四：参见图1，为本实用新型产品的结构示意图，图中1为镁砂，2为聚乙烯层。加工时将聚乙烯加热熔化后，用喷枪将聚乙烯熔液喷射到镁砂颗粒上，冷却后颗粒表面可形成一层厚度约0.15mm的隔离层。

所用镁砂为电熔镁砂，镁砂颗粒直径为3mm，镁砂形状为近似椭球形。