权利要求书

1.一种白云石矿生产用于镁水泥原料的苛性白云石的方法，其特征在于白云石矿破碎→二氧化碳正压焙烧→冷却→磨粉→包装，破碎的工艺要求为：将白云石矿用破碎机破碎至1-30cm的粒度，二氧化碳正压焙烧的工艺要求为：在焙烧窑中注入二氧化碳气体，二氧化碳气体分压控制在50-300mmHg，焙烧温度在600-900℃，焙烧时间3-6小时，冷却的工艺要求为：将焙烧后的原料冷却至室温-90℃，磨粉的工艺要求为：将冷却的原料通过磨粉机磨至120目以上细粉。