发明内容

本发明是针对上述存在的问题，提出了一种白云石矿生产用于镁水泥原料的苛性白云石的方法，本发明拟采取的方法为：一种白云石矿生产用于镁水泥原料的苛性白云石的方法，其特征在于白云石矿破碎→二氧化碳正压焙烧→冷却→磨粉→包装，破碎的工艺要求为：将白云石矿用破碎机破碎至1-30cm的粒度，二氧化碳正压焙烧的工艺要求为：在焙烧窑中注入二氧化碳气体，二氧化碳气体分压控制在50-300mmHg，焙烧温度在600-900℃，焙烧时间3-6小时，冷却的工艺要求为：将焙烧后的原料冷却至室温-90℃，磨粉的工艺要求为：将冷却的原料通过磨粉机磨至120目以上细粉。白云石焙烧分解过程是碳酸镁首先分解，碳酸镁分解完成后紧接着碳酸钙分解，研究发现焙烧过程中二氧化碳分压对碳酸钙的分解有较大的影响，随着二氧化碳分压的增大，碳酸钙的分解温度随之提高，因此，本发明通过控制焙烧条件使碳酸镁分解，而碳酸钙基本不分解，苛性白云石中的氧化钙百分含量在2.0以下，并具有较高的活性，得到半焙烧的苛性白云石，分解物中的氧化镁与氯化镁溶液反应可成为镁水泥的胶凝相，碳酸钙作为镁水泥中的填料。本发明的生产方法所生产的苛性白云石，具有活性高、制成的镁水泥强度大，完全符合作为制备镁水泥的原料，其与氯化镁溶液制备的镁水泥，经测定其指标达到：MgO≥18％；CaO≤2.0％；初凝时间≥40min；终凝时间≤7h；安定性合格；净桨体抗压强度≥40MPa。本发明充分利用白云石资源作为镁水泥原料，就地就近取材，降低生产镁水泥制品的成本，拓展镁水泥材料的应用，为发展各地经济及我国大量节约木材具有重要的意义。

附图说明

图1为本发明工艺流程图