具体实施方式

实施例1：白云石矿，其主要化学组成是(质量比)，MgCO3 41.93％；CaCO356.91％；酸不溶物0.66％，将其破碎为1cm粒度的矿料装入回转窑，回转窑中通入二氧化碳气体，二氧化碳气体分压控制在50mmHg，焙烧温度在600℃，焙烧时间6小时后，卸料，冷却至室温，磨粉磨至120目，包装即为成品。其主要化学成分为(质量比)MgO 24.46％；MgCO3 1.86％；CaCO3 70.10％；CaO 0.86％。其与氯化镁溶液的净桨体28天抗压强度为55.56MPa。

实施例2：白云石矿，其主要化学组成是(质量比)，MgCO3 40.06％；CaCO358.36％；酸不溶物1.38％。将其破碎为6cm粒度的矿料装入匣钵，推入隧道窑，隧道窑中通入二氧化碳气体，二氧化碳气体分压控制在300mmHg，焙烧温度在900℃，焙烧时间3小时后推出隧道窑，冷却至90℃，磨粉磨至180目包装即为成品。其化学成分为(质量比)MgO 23.56％；MgCO3 1.45％；CaCO3 71.38％；CaO1.86％。其与氯化镁溶液的净桨体28天抗压强度为50.88MPa。

实施例3：白云石矿，其主要化学组成是(质量比)，MgCO3 45.50％；CaCO353.11％；酸不溶物0.78％。将其破碎为30cm粒度的矿料装入立窑，立窑中通入二氧化碳气体，二氧化碳气体分压控制在150mmHg，焙烧温度在700℃，焙烧时间5小时后，卸料，冷却至50℃，磨粉磨至150目包装即为成品。其化学成分为(质量比)MgO 24.11％；MgCO3 2.93％；CaCO3 70％；CaO 1.12％。其与氯化镁溶液的净桨体28天抗压强度为62.43MPa。