具体实施方式

本发明实施例中采用的混砂机为S1410轮碾式混砂机。

本发明实施例中压制成型选用的设备为HLDS-1000T摩擦压力机。

本发明实施例中采用的刚玉、镁砂粉、氧化铝微粉、硅粉和B4C粉末均为市购产品。

本发明的抗氧化剂中硅粉和B4C粉末混合时可以为任意比例混合。

本发明实施例中采用的钙砂为市购产品，其CaO的重量含量≥97%。

本发明实施例中采用的铝镁尖晶石选用市购电熔铝镁尖晶石。

本发明实施例中采用的无水树脂为市购产品。

本发明实施例中进行混合时，按粗颗粒、细颗粒、结合剂、抗氧化剂和细粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合；所述的粗颗粒是指刚玉、铝镁尖晶石和钙砂，所述的细颗粒是指镁砂粉，所述的结合剂是指无水树脂，所述的细粉是指氧化铝微粉。

实施例1

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的硅粉作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为30%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合20分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占75%，铝镁尖晶石10%，钙砂2%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂1%，再外加4%的无水树脂；

将混合物料在200MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在200℃温度下，进行24小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉75%，铝镁尖晶石10%，钙砂2%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，硅粉1%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的1.2%，体积密度为3.52 g/cm3，耐压强度为135MPa，显气孔率为6.5%；由此可以看出，当原料中钙砂含量较小时，制品具有较大的体积密度，不利于节能减排。

实施例2

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的硅粉作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为35%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合30分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占71%，铝镁尖晶石10%，钙砂5%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂占2%，再外加4%的无水树脂；

将混合物料在200MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在200℃温度下，进行24小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉71%，铝镁尖晶石10%，钙砂5%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，硅粉2%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的1.4%，体积密度为3.22 g/cm3，耐压强度为134MPa，显气孔率为6.8%；由此可以看出，随原料中钙砂含量的增加，制品的体积密度明显减小。

实施例3

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的硅粉作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为40%；按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合25分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占66%，铝镁尖晶石10%，钙砂10%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂占2%，再外加4%的无水树脂；

将混合物料在200MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在200℃温度下，进行24小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉66%，铝镁尖晶石10%，钙砂10%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，硅粉2%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的1.6%，体积密度为2.94 g/cm3，耐压强度为128MPa，显气孔率为6.4%。

实施例4

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的B4C粉末作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为30%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合20分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占68%，铝镁尖晶石10%，钙砂8%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂占2%，再外加4%的无水树脂；

将混合物料在200MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在200℃温度下，进行24小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉68%，铝镁尖晶石10%，钙砂8%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，B4C粉末2%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的1.2%，体积密度为3.04 g/cm3，耐压强度为134MPa，显气孔率为7.0%。

实施例5

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的硅粉和B4C粉末作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为35%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合30分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占60%，铝镁尖晶石20%，钙砂6%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂占2%，再外加4%的无水树脂；抗氧化剂中硅粉和B4C粉末的重量比为1:1；

将混合物料在200MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在200℃温度下，进行24小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉60%，铝镁尖晶石20%，钙砂6%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，硅粉1%，B4C粉末1%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的1.4%，体积密度为3.05 g/cm3，耐压强度为132MPa，显气孔率为6.2%。

实施例6

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的B4C粉末作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为40%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合25分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占55%，铝镁尖晶石30%，钙砂2%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂占1%，再外加4%的无水树脂；

将混合物料在200MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在200℃温度下，进行24小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉55%，铝镁尖晶石30%，钙砂2%，镁砂粉4%，氧化铝微粉8%，抗氧化剂1%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的1.6%，体积密度为3.43 g/cm3，耐压强度为140MPa，显气孔率为6.6%。

实施例7

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为30%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合20分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占71%，铝镁尖晶石12%，钙砂10%，镁砂粉2%，氧化铝微粉5%，再外加3%的无水树脂；

将混合物料在250MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在250℃温度下，进行12小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉71%，铝镁尖晶石12%，钙砂10%，镁砂粉2%，氧化铝微粉5%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的0.9%，体积密度为3.08g/cm3，耐压强度为136MPa，显气孔率为6.9%。

实施例8

将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂磨细至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；准备粒度≤3μm的氧化铝微粉；准备粒度≤300目的硅粉和B4C粉末作为抗氧化剂；准备无水树脂，其固定碳的重量含量为40%；

按刚玉、铝镁尖晶石、钙砂、镁砂粉、无水树脂、抗氧化剂和氧化铝微粉的顺序，将物料依次加入混砂机中进行混合30分钟，制成混合物料；各组分的用量按重量百分比为：刚玉占65%，铝镁尖晶石10%，钙砂8%，镁砂粉5%，氧化铝微粉10%，抗氧化剂占2%，再外加5%的无水树脂；抗氧化剂中硅粉和B4C粉末的重量比为1:1；

将混合物料在250MPa的压力下压制成型，获得坯料；

将坯料在150℃温度下，进行32小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖；

不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉65%，铝镁尖晶石10%，钙砂8%，镁砂粉5%，氧化铝微粉10%，硅粉1%，B4C粉末1%，并使外加的无水树脂中的碳占上述物料总重量的2%，体积密度为3.16g/cm3，耐压强度为130MPa，显气孔率为7.2%。