权利要求书

1.一种不烧铝镁钙砖，其特征在于组分按重量百分比含刚玉55~75%，铝镁尖晶石10~30%，钙砂2~10%，镁砂粉2~5%，氧化铝微粉5~10%，抗氧化剂0~2%，并外加占上述物料总重量0.9~2%的碳。

2.根据权利要求1所述的一种不烧铝镁钙砖，其特征在于所述的抗氧化剂为硅粉和/或B4C粉末，粒度均≤300目。

3.根据权利要求1所述的一种不烧铝镁钙砖，其特征在于所述的刚玉的粒度为0.5~8mm，铝镁尖晶石和钙砂的粒度均为0.5~5mm，镁砂粉的粒度≤0.5mm，氧化铝微粉的粒度≤3μm。

4.根据权利要求1所述的一种不烧铝镁钙砖，其特征在于所述的不烧铝镁钙砖的体积密度为2.94~3.52 g/cm3。

5.根据权利要求1所述的一种不烧铝镁钙砖，其特征在于所述的不烧铝镁钙砖的耐压强度为128~140MPa。

6.根据权利要求1所述的一种不烧铝镁钙砖，其特征在于所述的不烧铝镁钙砖的显气孔率为6.2~7.2%。

7.一种权利要求1所述的不烧铝镁钙砖的制备方法，其特征在于按以下步骤进行：

（1）将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂细磨至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；选取粒度≤3μm的氧化铝微粉；选取粒度≤300目的硅粉和/或B4C粉末作为抗氧化剂；准备无水树脂；

（2）将氧化铝微粉、无水树脂、镁砂粉以及粉碎后的刚玉、铝镁尖晶石和钙砂混合，加入或不加入抗氧化剂，混合均匀后制成混合物料；

（3）将混合物料在200~250MPa的压力下压制成型，获得坯料；

（4）将坯料在150~250℃温度下，进行12~32小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖。

8.根据权利要求7所述的不烧铝镁钙砖的制备方法，其特征在于所述的混合均匀是将物料置于混砂机中混合至少20分钟。

9.根据权利要求7所述的不烧铝镁钙砖的制备方法，其特征在于所述的无水树脂的固定碳的重量含量为30~40%。