发明内容

针对铝镁体系耐火材料资源紧张，生产成本高，理论密度和用后排放量等问题，本发明提供一种不烧铝镁钙砖及其制备方法，利用资源丰富且理论密度较小的钙砂替代部分刚玉，实现耐火材料的“轻量化”，促进生产成本降低和耐火材料的轻量化。

本发明的不烧铝镁钙砖的组分按重量百分比含刚玉55~75%，铝镁尖晶石10~30%，钙砂2~10%，镁砂粉2~5%，氧化铝微粉5~10%，抗氧化剂0~2%，并外加占上述物料总重量0.9~2%的碳。

上述的抗氧化剂为硅粉和/或B4C粉末，粒度均≤300目。

上述的刚玉的粒度为0.5~8mm，铝镁尖晶石和钙砂的粒度均为0.5~5mm，镁砂粉的粒度≤0.5mm，氧化铝微粉的粒度≤3μm。

上述的不烧铝镁钙砖的体积密度为2.94~3.52 g/cm3。

上述的不烧铝镁钙砖的耐压强度为128~140MPa。

上述的不烧铝镁钙砖的显气孔率为6.2~7.2%。

上述的碳为无水树脂中的固定碳经加热后形成。

本发明的不烧铝镁钙砖的制备方法按以下步骤进行：

1、将刚玉粉碎至粒度在0.5~8mm；将铝镁尖晶石和钙砂分别粉碎至粒度在0.5~5mm；将镁砂细磨至粒度≤0.5mm制成镁砂粉；选取粒度≤3μm的氧化铝微粉；选取粒度≤300目的硅粉和/或B4C粉末作为抗氧化剂；准备无水树脂；

2、将氧化铝微粉、无水树脂、镁砂粉以及粉碎后的刚玉、铝镁尖晶石和钙砂混合，加入或不加入抗氧化剂，混合均匀后制成混合物料；

3、将混合物料在200~250MPa的压力下压制成型，获得坯料；

4、将坯料在150~250℃温度下，进行12~32小时的热处理，制成不烧铝镁钙砖。

上述方法中的混合均匀是将物料置于混砂机中混合至少20分钟。

上述方法中，各组分的用量按重量百分比为：刚玉占55~75%，铝镁尖晶石10~20%，钙砂2~10%，镁砂粉占2~5%，氧化铝微粉5~10%，抗氧化剂0~2%；再外加3~5%的无水树脂。

上述的无水树脂的固定碳的重量含量为30~40%。

本发明方法的特点在于，利用资源丰富且密度较小的钙砂替代部分刚玉，不仅有利于降低生产成本，还有利于实现耐火材料的轻量化，减小蓄热损失，促进节能减排。