权利要求书

1、一种从菱镁矿煅烧轻烧粉制备纳米氧化镁的方法，其特征在于该方法包括下

列步骤：

(1)将菱镁矿在800～1000℃煅烧，得到的轻烧氧化镁粉，磨细至-30目以下

备用；

(2)将上述磨细至-30目以下的轻烧氧化镁粉与水加入搅拌磨中，水与轻烧氧

化镁粉的重量比为20～40∶1，搅拌磨中的碾磨介质为直径3mm的氧化锆球，；

(3)在搅拌转数为500～1500rpm下，通入二氧化碳，使轻烧氧化镁粉碳化，

二氧化碳的通入速度为100～300毫升/小时，碳化温度为10℃～40℃，碳化时间为1～

5小时，当体系的pH值达到6.5～7.5，将碳化液过滤得到碳酸氢镁溶液；

(4)上述碳酸氢镁溶液在80℃～100℃加热，形成沉淀，过滤，滤饼干燥后焙烧，

焙烧温度为500～1000℃，焙烧时间为2～4小时，得到的纳米级氧化镁的粒度为15～

50纳米。