发明内容

本发明的目的是提出一种从菱镁矿煅烧轻烧粉制备纳米氧化镁的 方法，充分利用我国地镁资源优势，采用搅拌磨强化传质的手段，在常温常压下实 现菱镁矿煅烧得到的轻烧氧化镁的碳化，从而制备高纯度氧化镁产品。

本发明提出的从菱镁矿煅烧轻烧粉制备纳米氧化镁的方法，包括下列步骤：

1、将菱镁矿在800～1000℃煅烧，得到的轻烧氧化镁镁粉(品位大于85％)磨 细至-30目以下，作为镁系列产品制备的原料；

2、将磨细到-30目的轻烧氧化镁粉与水加入3.75升搅拌磨中，搅拌磨中碾磨 介质为直径3mm的氧化锆球，水与轻烧氧化镁粉的重量比为20～40∶1；

3、在搅拌转数500～1500rpm下，通入二氧化碳，使轻烧氧化镁粉碳化，二氧 化碳的通入速度为100～300毫升/小时，碳化温度为10℃～40℃，碳化时间为1～5 小时，当体系的pH值达到6.5～7.5时，将碳化液过滤得到碳酸氢镁溶液；

4、将上述碳酸氢镁溶液在80～100℃加热，形成沉淀，过滤，滤饼干燥并焙烧，焙 烧温度为500～1000℃，焙烧时间为2～4小时，得到的纳米级氧化镁的粒度为15～50 纳米。

本发明提出的从菱镁矿煅烧轻烧粉制备纳米氧化镁的方法，以菱镁矿煅烧得到 的轻烧氧化镁为原料，在搅拌磨中强化传质的条件下通入二氧化碳碳化转化成可溶 性碳酸氢镁溶液，分离出矿物的杂质硅、铁、钙和铝等，在10℃～40℃的温度下碳化1～5小时，使轻烧氧化镁95％以上转化成碳酸氢镁溶液，经过滤、热解、干燥及焙烧后得到高纯氧化镁产品。本发明方法的优点是原料的资源丰富，生产成本低，得到的纳米级氧化镁产品，其粒度为15～50纳米，氧化镁含量在98.7％以上，产品具有广泛的应用价值。