发明内容

本发明的目的是提供一种用高温蒸发结晶法从盐湖卤水中分离镁锂和富集锂的方法。该方法工艺流程简单、操作性强、除卤水外无需其它一次性的原材料消耗，能耗低，综合成本低。         、

本发明的目的可通过如下措施来实现：将盐湖卤水送入蒸发槽，通过常压加热(或减压加热)蒸发部分水分，然后冷却结晶析出六水氯化镁，固液分离后得到可用纯碱(或烧碱)经济地回收锂的富锂母液。

所述盐湖卤水包括氯化物型盐湖卤水经盐田蒸发所得饱和卤水和氯化物型盐湖卤水提钾后蒸发所得含锂卤水。

所述盐湖卤水中含Li+2～10g/L，Mg2+与Li的重量比为10-20∶1。利用常用的加热蒸发(有别于天然常温盐田滩晒蒸发)结晶法对盐湖卤水至少进行一次蒸发结晶，产出富锂母液，其中，加热蒸发可用常压蒸发，也可用减压蒸发。

每次蒸发水的量为蒸发前送入蒸发槽卤水总量的5wt.％～20wt.％。

每一次蒸发结晶产出的富锂母液，可作为经济的提锂溶液，也可经过再次的蒸发结晶获得质量更高的提锂溶液。

为保证锂的回收率，可将某一段产出的六水氯化镁晶体与上述的盐湖卤水混合，加热溶解，然后冷却结晶和液固分离。由此产出的六水氯化镁晶体中的锂含量比原来要少。         本发明的效果：和现有技术相比，本发明具有如下优点：

1、本发明提供了从盐湖卤水中经济地回收锂的新技术。

2、无需任何一次性的或易耗原材料，分离工艺所需材料成本低。

3、一次蒸发水分较少(最多20％)，因而能耗成本低。

4、经过多次结晶分离，可把盐湖卤水中的镁锂比降到适合于经济地用碱分的程度。

5、工艺操作稳定、设备腐蚀较少。