权利要求书

1.一种利用镁橄榄石制备电熔镁砂和硅铁合金的方法，其特征在于将镁橄榄石或与焦炭或与无烟煤按重量比为1∶0.1～0.16置入电弧炉中，在1900～3000℃条件下熔融还原，保温0.5～2小时，经自然冷却后分离。

2.根据权利要求1所述的利用镁橄榄石制备电熔镁砂和硅铁合金的方法，其特征在于所述的镁橄榄石的主要化学成份是，MgO含量为39～49wt％、SiO2含量为38～42wt％、Fe2O3含量为7～11wt％。