发明内容

本实用新型的目的在于提供一种将挡渣功能和吹气功能集于一身的中间包挡渣堰，通过这种挡渣堰下部的透气装置向中间包内的钢水吹入惰性气体，以改变钢水流动状态，减少挡渣堰两侧的“死区”，促进中间包中钢水成分和温度的均匀、去除钢中夹杂；在应用中间包吹气技术时，减少中间包砌筑工序、砌筑难度和砌筑工时，为炼钢连铸的生产顺行提供保证。

本实用新型的目的是这样实现的，一种带有吹气功能的中间包挡渣堰，包括挡渣堰，其特征在于，在挡渣堰的下部设有透气带，并由嵌入在挡渣堰内部的导气管与外界连通。挡渣堰下部设有的透气带由具有透气功能的耐火材料制成。透气带与挡渣堰形成一体结构，由嵌入在挡渣堰内部的导气管引入惰性气体(氩气或氮气)，通过挡渣堰下部的透气带将惰性气体吹入钢水，形成气泡，沿挡渣堰两侧上升，形成上升气流，从而减少中间包挡渣堰处钢水流动的“死区”，延长钢水在中间包内的滞留时间，促进中间包钢水中微小夹杂

的碰撞、聚集、长大、上浮，促进钢中夹杂物的去除，促进中间包钢水成分和温度的均匀。

由于本实用新型的挡渣堰与现有的挡渣堰不同，即带有中间包吹气功能。现有采用透气砖、透气塞向中间包中吹入气体的方法，不仅需要改变中间包的砌筑工艺，而且挡渣堰的两侧还有较大“死区”存在；采用本实用新型的挡渣堰，不仅无需改变中间包的砌筑工艺，还可改善中间包钢液流动，减小挡渣堰两侧的“死区”，延长钢水在中间包内的滞留时间，因而能更有效地促进中间包内钢液成分和温度的均匀，更有效地去除钢中夹杂。本实用新型的优点在于：

1、中间包的砌筑工序少，难度小，工时短；

2、挡渣堰两侧处的“死区”小，钢水在中间包内的滞留时间长，有利钢中夹杂的去除；

3、中间包中钢水的成分、温度更为均匀。

附图说明

图1为本实用新型带有吹气功能的中间包挡渣堰的结构示意图；

图2为图1的A-A剖视图；

图中，1：挡渣堰，2：透气带，3：挡坝，4：导气管。