权利要求书

1、利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料，其特征在于该填充料是由下述原料按重量份比例制成：废高铝砖55-90份、废镁砖5-30份、施工性能赋予剂3-15份；

所述的施工性能赋予剂是指膨润土或软质粘土；

所述的利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料的工艺流程为：首先将原料高铝砖和废镁砖破碎，筛分，按所述的重量份比例混合，再按照所述的重量份比例加入施工

性能赋予剂，混合搅拌均匀，装袋，出成品。