权利要求书

1.一种高利用率再生镁碳砖，其特征在于由下述重量配比的原料制备而成：电熔镁砂10-12%，添加剂1-4%，5-3mm镁碳砖再生颗粒25-28%，3-1mm镁碳砖再生颗粒22-25%，1mm-75μm镁碳砖再生颗粒20-22%，≤75μm镁碳砖再生微粉15-18%，石墨粉3-5%，酚醛树脂结合剂3.6-4.2%。

2.根据权利要求1所述的一种高利用率再生镁碳砖，其特征在于所述添加剂为碳化硅粉或金属铝粉。

3.一种高利用率再生镁碳砖的制造方法，其特征在于包括如下制备步骤：（1）原料分拣除渣:将使用过的镁碳砖分类拣选，先逐一去除其表面粘有的灰尘、泥土和夹杂物，再去除渣层和变质层，进行水化处理；（2）两次破碎磁选：用颚式破碎机先将物料破碎至25mm以下，进行二次拣选，用圆锥破碎机或对辊破碎机将物料进行破碎成5～10mm的颗粒料并进行磁选、水化处理和干燥处理，再经双层震动筛筛分成再生骨料和再生微粉备用；（3）再生转制备：对所得颗粒料进行加料混练、成型和热处理，所述加料混练顺序为：先加入再生骨料，然后加入热固性树脂，接着加入石墨，接着加入再生微粉，接着再加入热固性树脂，再加入其他粉料和结合剂。

4.根据权利要求3所述的一种高利用率再生镁碳砖的制造方法，其特征在于，所述步骤（3）再生转制备工序中所添加的再生骨料与再生微粉的比例为70:30，前后两批加入的热固性树脂的比例为65：35。

5.根据权利要求3所述的一种高利用率再生镁碳砖的制造方法，其特征在于，所述步骤（3）再生转制备工序中所添加的结合剂为碳质结合剂。