权利要求书

1.一种以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇注料，其特征在于 由以下重量百分比的原料制成：

用后耐火材料A或用后耐火材料B  70-85份，

用后耐火材料C    10-15份，

用后耐火材料D    2-6份，

烧结镁砂、刚玉或碳化硅中一种或组合5-8份，

粉料                5-8份，

微粉                1-3份，

结合剂              1-5份，

分散剂              0.03-0.1份，

促凝剂镁盐溶液10％浓度的水溶液  4.5-6％；

所述的用后耐火材料A是指MgO质类用后耐火材料中的原质层，不含铁， 其中含MgO≥65％；SiO2≥10％；

所述的用后耐火材料B是指Al2O3-SiC-C质类用后耐火材料中的原质层，其 中Al2O3≥55％；SiC≥20％；

所述的用后耐火材料C是指用后耐火材料中的不含铁的变质层，其中MgO ≥45％，SiO2≥5％，或Al2O3≥25％，SiC≥5％；

所述的用后耐火材料D是指用后耐火材料中的含铁的变质层，或MgO质类 用后耐火材料中的含铁的原质层，其中Fe2O3≥55％；

所述的粉料为烧结镁砂粉、硅粉或MA尖晶石粉；

所述的微粉为二氧化硅微粉或氧化铝微粉。

2.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于所述的结合剂是硅铝凝胶粉。

3.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于所述的分散剂是三聚磷酸钠、六偏磷酸钠一种或者两种。

4.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于用后耐火材料A筛分为四种粒度，其中：15-5mm为20-30 份；5-1mm为15-25份；1-0mm为15-25份；≤0.088mm为15-25份。

5.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于用后耐火材料B筛分为四种粒度，其中：15-5mm为20-30 份；5-1mm为15-25份；1-0mm为15-25份；≤0.088mm为15-25份。

6.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于用后耐火材料C筛分为四种粒度，其中：15-5mm为1-10份； 5-1mm为1-5份；1-0mm为1-5份；≤0.088mm为2-10份。

7.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于用后耐火材料D筛分为二种粒度，其中：5-1mm为1-3份； 1-0mm为1-3份。

8.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于用后耐火材料A、用后耐火材料B、用后耐火材料C或用后耐 火材料D经分类、破碎、人工挑选、再次破碎、磁选、筛分再生加工而得

9.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇 注料，其特征在于：

用后耐火材料A 70份，其中粒度组分：15-5mm为25份；5-1mm为15份； 1-0mm为20份；≤0.088mm为10份；

用后耐火材料C 10份，其中粒度组分：15-5mm为2份；5-1mm为3份； 1-0mm为4份；≤0.088mm为1份；

用后耐火材料D 3份，其中粒度组分：5-1mm为1份；1-0mm为2份；

烧结镁砂5份，其粒度组分为：5-3mm为2.5份；3-1mm为1份；1-0mm 为1.5份；

烧结镁砂粉3份，其粒度为≤0.088mm；

MA尖晶石粉5份，其粒度为≤0.088mm；

二氧化硅微粉2份，其粒度为≤5μm；

氧化铝微粉1份，其粒度为：≤5μm；

硅铝凝胶粉3份；

六偏磷酸钠0.03份；

镁盐溶液10％浓度的水溶液5.3％。

10.按照权利要求1所述的以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火 浇注料，其特征在于：

用后耐火材料B 70份，其中粒度组分：15-5mm为25份；5-1mm为15份； 1-0mm为20份；≤0.088mm为10份；

用后耐火材料C 10份，其中粒度组分：15-5mm为2份；5-1mm为3份； 1-0mm为4份；≤0.088mm为1份；

用后耐火材料D 3份，其中粒度组分：5-1mm为1份；1-0mm为2份；

刚玉5份，其中粒度组分为：5-3mm为2.5份；3-1mm为1.5份；1-0mm 为1份；

碳化硅3份其粒度组分为：1-0mm 1份；≤0.088mm 2份；

MA尖晶石粉4份，其粒度为：≤0.088mm；

二氧化硅微粉2份，其粒度为：≤5μm；

氧化铝微粉1份，其粒度为：≤5μm；

硅铝凝胶粉3份；

六偏磷酸钠0.03份；

镁盐溶液10％浓度的水溶液5.3％。