具体实施方式

实施例1

以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇注料：按本发明用后耐火 材料再生加工工艺，对用后耐火材料进行再生加工，得到本发明所述原料A、原 料C、原料D，按照下述重量份配比和方法备制而成：   用后耐火材料A 70份，其中粒度组分：15-5mm为25份；5-1mm为15份； 1-0mm为20份；≤0.088mm为10份。

用后耐火材料C 10份，其中粒度组分：15-5mm为2份；5-1mm为3份； 1-0mm为4份；≤0.088mm为1份。

用后耐火材料D 3份，其中粒度组分：5-1mm为1份；1-0mm为2份。

烧结镁砂5份，其粒度组分为：5-3mm为2.5份；3-1mm为1份；1-0mm 为1.5份。

烧结镁砂粉3份，其粒度为：≤0.088mm。

MA尖晶石粉5份，其粒度为：≤0.088mm。

二氧化硅微粉2份，其粒度为：≤5μm。

氧化铝微粉1份，其粒度为：≤5μm。

硅铝凝胶粉3份。

六偏磷酸钠0.03份。

镁盐溶液10％浓度的水溶液5.3％(上述总原料的5.3％)。

参见附图，将上述原料按不同粒度搅拌均匀，再加入微粉、分散剂、结合 剂进行混合搅拌，再加入含促凝剂的水进行搅拌，即可浇筑于指定的预制模具 中，也可以在现场直接使用。

产品物理性能指标为：体积密度：110℃×24h 2.58g/cm3；1450℃×3h  2.55g/.cm3抗折强度：110℃×24h 6.3MPa；1450℃×3h 8.1MPa；耐压强 度：110℃×24h 21.1MPa；1450℃×3h 35.4MPa；线变化率：1450℃×3h +0.28。满足使用要求。

实施例2

以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇注料：按本发明用后耐火 材料再生加工工艺，对用后耐火材料进行再生加工，得到本发明所述原料B、原 料C、原料D，按照下述重量份配比和方法备制而成：

用后耐火材料B 70份，其中粒度组分：15-5mm为25份；5-1mm为15份； 1-0mm为20份；≤0.088mm为10份。

用后耐火材料C 10份，其中粒度组分：15-5mm为2份；5-1mm为3份； 1-0mm为4份；≤0.088mm为1份。

用后耐火材料D 3份，其中粒度组分：5-1mm为1份；1-0mm为2份。 刚玉5份粒度组分为：5-3mm为2.5份；3-1mm为1.5份；1-0mm为1 份。

碳化硅3份其粒度组分为：1-0mm 1份；≤0.088mm 2份。

MA尖晶石粉4份，其粒度为：≤0.088mm。

二氧化硅微粉2份，其粒度为：≤5μm。

氧化铝微粉1份，其粒度为：≤5μm。

硅铝凝胶粉3份。

六偏磷酸钠0.03份。

镁盐溶液10％浓度的水溶液5.3％(上述总原料的5.3％)。

参见附图，将上述原料按不同粒度搅拌均匀，再加入微粉、分散剂、结合 剂进行混合搅拌，再加入含促凝剂的水进行搅拌，即可浇筑于指定的预制模具 中，也可以在现场直接使用。

产品物理性能指标为：体积密度：110℃×24h 2.84g/cm3；1450℃×3h  2.83g/.cm3抗折强度：110℃×24h 6.6MPa；1450℃×3h 8.3MPa；耐压强 度：110℃×24h 27.1MPa；1450℃×3h 47.7MPa；线变化率：1450℃×3h +1.2。满足使用要求。

实施例3

以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇注料：按本发明用后耐火 材料再生加工工艺，对用后耐火材料进行再生加工，得到本发明所述原料A、原 料C、原料D，按照下述重量份配比和方法备制而成：

用后耐火材料A 85份，其中粒度组分：15-5mm为35份；5-1mm为15份； 1-0mm为25份；≤0.088mm为10份。

用后耐火材料C 15份，其中粒度组分：15-5mm为2份；5-1mm为5份； 1-0mm为7份；≤0.088mm为1份。

用后耐火材料D 6份，其中粒度组分：5-1mm为2份；1-0mm为4份。

烧结镁砂8份，其粒度组分为：5-3mm为3.5份；3-1mm为2份；1-0mm 为2.5份。

烧结镁砂粉3份，其粒度为：≤0.088mm。

MA尖晶石粉5份，其粒度为：≤0.088mm。

二氧化硅微粉2份，其粒度为：≤5μm。

氧化铝微粉1份，其粒度为：≤5μm。

硅铝凝胶粉5份。

六偏磷酸钠0.1份。

镁盐溶液10％浓度的水溶液5.3％(上述总原料的5.3％)。

参见附图，将上述原料按不同粒度搅拌均匀，再加入微粉、分散剂、结合 剂进行混合搅拌，再加入含促凝剂的水进行搅拌，即可浇筑于指定的预制模具 中，也可以在现场直接使用。

产品物理性能指标为：体积密度：110℃×24h 1.99g/cm3；1450℃×3h  2.1g/.cm3抗折强度：110℃×24h 4.0MPa；1450℃×3h 5.6MPa；耐压强度： 110℃×24h 23.2MPa；1450℃×3h 36.5MPa；线变化率：1450℃×3h-1.3。 满足使用要求。           实施例4(B为85％)

以使用后的不定型耐火材料为主料的再生耐火浇注料：按本发明用后耐火 材料再生加工工艺，对用后耐火材料进行再生加工，得到本发明所述原料B、原 料C、原料D，按照下述重量份配比和方法备制而成：

用后耐火材料B 85份，其中粒度组分：15-5mm为35份；5-1mm为15份； 1-0mm为25份；≤0.088mm为10份。

用后耐火材料C 15份，其中粒度组分：15-5mm为3份；5-1mm为5份； 1-0mm为6份；≤0.088mm为1份。

用后耐火材料D 6份，其中粒度组分：5-1mm为2份；1-0mm为4份。

刚玉5份粒度组分为：5-3mm为2.5份；3-1mm为1.5份；1-0mm为1 份。

碳化硅3份其粒度组分为：1-0mm 1份；≤0.088mm 2份。

MA尖晶石粉4份，其粒度为：≤0.088mm。

二氧化硅微粉2份，其粒度为：≤5μm。

氧化铝微粉1份，其粒度为：≤5μm。

硅铝凝胶粉3份。

六偏磷酸钠0.03份。

镁盐溶液10％浓度的水溶液5.3％(上述总原料的5.3％)。

参见附图，将上述原料按不同粒度搅拌均匀，再加入微粉、分散剂、结合 剂进行混合搅拌，再加入含促凝剂的水进行搅拌，即可浇筑于指定的预制模具 中，也可以在现场直接使用。

产品物理性能指标为：体积密度：110℃×24h 2.51g/cm3；1450℃×3h  2.48g/.cm3抗折强度：110℃×24h 4.2MPa；1450℃×3h 4.8MPa；耐压强度： 110℃×24h 21.1MPa；1450℃×3h 34.3MPa；线变化率：1450℃×3h-0.2。 满足使用要求。