发明内容

本发明的目的是提供一种炉体不易熔化，保温性能好，炉内温度比较均衡， 矿石熔化完全，无烟气污染，不会损害操作人员身体健康的清洁节能镁砂电熔 炉。

上述目的是由以下技术方案实现的：研制一种清洁节能镁砂电熔炉，这种 电熔炉的主体是上下开口的筒状炉体。其特点是：所说的筒状炉体是由一个或 两个以上的筒状单体上下对接而成。每个单体是由左右两块或两块以上的曲壁 对接而成。在每块曲壁的外面均设有与相邻曲壁相对接的连板，曲壁里面设有 耐热保温层。

所说的曲壁里面的耐热保温层是由耐热层和保温层构成。

所说的耐热层是由氧化镁粉与黏合剂磷酸二氢铝混合烧制而成。

所说的保温层是由珍珠岩、保温绵、黏合剂合成的硅酸盐保温层。

所说的单体的水平断面呈圆环状或椭圆环状。

所说的的水平断面为圆环状的单体是由两块曲壁对接而成，曲壁由内向外 依次是耐热层、保温层、铁皮，每块曲壁的外面上下各有一个半环形法兰盘， 法兰盘的两头设有外凸的连板。

所说的连板是两块上下相对的钢板，各开有上下通孔，通过插销相连接。

所说的连板是两块左右相对的钢板，上面均开有水平通孔，通过螺栓相连 接。

所说的炉体最下面的单体里面配有由保温层和耐热层构成的底座，底座的 直径小于单体的内径或大于单体的外径。

采用上述技术方案的清洁节能镁砂电熔炉，由于增加了耐热保温层，减少了 热能的扩散，降低了能耗，炉内温度均衡，矿石熔化完全，质量一致，提高了 产品的品位。采用左右相对的炉体结构，可以向两侧平开，解决了矿石熔解后 与炉壁紧密结合不能脱离的问题。采用多个单体上下对接的方式，炉体的高度 可调，可以充分利用烧蚀变短的电极棒，降低电极棒的消耗成本。此外，炉体 周围温度降低，炉内矿石熔解完全，脱炉时排放减少，解决了高温和污染的问 题，改善了操作者的工作条件。

附图说明

图1是第一种实施例的主视图；

图2是第一种实施例的部件单体的主视图；

图3是第一种实施例的部件单体的俯视图；

图4是第一种实施例的部件曲壁的主视图；

图5是第一种实施例的部件曲壁的俯视图；

图6是第二种实施例的主视图；

图7是第二种实施例的俯视图；

图8是发明的工作状态示意图；

图9是背景技术的工作状态示意图；

图10是背景技术的工作状态示意图。

图中可见：炉体1，单体2，底座3，板车4，矿石5，电极棒6，曲壁7， 法兰盘8，连板9，插销10，耐热层11，保温层12，铁皮13，接缝14，螺栓15， 熔镁砣16，炉筒17。